Техописание фильтров противоаэрозольных UNIX 203 обезличенное

Фильтр противоаэрозольный марки P3 R D предназначен для защиты органов дыхания человека от различных видов аэрозолей (пыль, дым, туман), находящихся в воздухе рабочей зоны.
Фильтры применяются в паре, при непрерывной или периодической эксплуатации.
Область применения: определяется марками фильтров и классом защиты, указанными на фильтрах.
Фильтры противоаэрозольные марки P3 R D применяются при повышенной запыленности и загрязнении аэрозолями на производстве.
Характеристики:
1.    Конструкция. Фильтры изготовлены из высокоэффективного противоаэрозольного материала и, благодаря своей конструкции, имеют большую поверхность фильтрации, тем самым обеспечивая качественную защиту при низком сопротивлении дыханию. 
2.    Прочное и удобное крепление. Байонетное крепление способствует быстрому присоединению фильтров к лицевой части, обеспечивая герметичное соединение и минимизируя риск попадания вредных веществ в подмасочное пространство.
3.    Возможность комбинированной защиты. Противоаэрозольные фильтры могут быть использованы в составе комбинированного фильтра, обеспечивая защиту от широкого спектра вредных веществ. Для этого противоаэрозольные фильтры устанавливаются на противогазовые фильтры с использованием специальных переходников. 
Технические характеристики:
	Наименование показателя
	Значение
показателя

	1. Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при объемном расходе 15 дм³/мин, Па (мм. вод. ст.), не более:
	39,2 (4,0)

	2. Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при объемном расходе 47,5 дм³/мин, Па (мм. вод. ст.), не более:
	147,0 (15,0)

	3. Проницаемость фильтра по парафиновому маслу и хлориду натрия при объёмном расходе 47,5 дм3/мин, %, не более:
	0,05

	4. Устойчивость к запылению: сопротивление воздушному потоку после запыления с расходом 47,5 дм³/мин, Па, не более:
	700

	5. Масса фильтра без упаковки, не более, г: 
	15





Состав и описание:
· P3 – высокой эффективности
· R – многоразового использования (более одной рабочей смены)
· D – устойчивость к запылению
· Фильтры должны использоваться при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % объемных.
· Применяются в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 40°С
· Сохраняют работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.246-2016
· Температура хранения от - 50 до + 50°С
· Гарантийный срок хранения: 5,5 лет
· Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.246 -2016
· [bookmark: _Hlk223520505]Имеют заключение Минпромторга о производстве на территории РФ.

